PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO FÍSICO

OBRA: 2.ª ETAPA da Reforma com ampliação da Vara do Trabalho de Petrolina

LOCAL: Rua Fernando Góes, s/n,  Centro, Petrolina-PE

DATA: Setembro de 2006

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

01.	Disposições Preliminares

01.01. Os serviços serão executados rigorosamente de acordo com as presentes Especificações Técnicas, com os Projetos, com as Disposições Gerais e com os demais elementos que integram o Aviso de Licitação.

01.02. Em caso de possíveis dúvidas na interpretação do projeto prevalecem as presentes Especificações Técnicas.

01.03. Serão por conta da Contratada os materiais necessários à execução de todos os trabalhos, assim como toda a mão-de-obra, as obrigações sociais e da legislação trabalhista, além dos equipamentos indispensáveis à boa execução dos serviços, entre eles o EPI (equipamento de proteção individual), que, além de ser fornecido, deve ter seu uso garantido pela contratada, de acordo com a NR 18.

0l.04. A contratada ficará obrigada a empregar na construção, operários especializados, bem como a afastar, no prazo máximo de 24 horas após o recebimento de notificação, qualquer deles que porventura faltar com o respeito à Fiscalização ou deixar de cumprir determinações desta.

0l.05. As especificações ou projeto somente poderão ser modificados com autorização prévia e expressa pela Fiscalização.

01.06. Qualquer serviço somente poderá ser considerado como extraordinário quando previamente autorizado por escrito pela Fiscalização.

01.07. Será mantido na obra um Diário de Ocorrências, fornecido pela Contratada, destinado exclusivamente às anotações por parte da mesma e da Fiscalização sobre o andamento das obras, modificações, solicitações e outras ocorrências previstas em lei. Esse diário deverá ser entregue à fiscalização no ato do início da obra.

01.08. Para facilitar a Fiscalização, a Contratada manterá na obra um conjunto de todos os projetos e detalhes, especificações técnicas, planilha, cronogramas e demais documentos relacionados com a mesma, bem como deverá ter durante todo o período de execução dos serviços, um profissional habilitado, devidamente registrado no CREA.

01.09. Deverá ser registrada a obra no CREA, cuja cópia da ART deverá ser entregue à fiscalização, antes do início da execução da obra, e matriculada no INSS, cuja cópia do comprovante deverá também ser entregue à fiscalização.

01.10. A obra deverá ter seu alvará emitido pela Prefeitura local e pelos diversos órgãos condicionantes, devidamente comprovado à Fiscalização.

01.11. Ao considerar concluída a obra, a Fiscalização providenciará o recebimento de acordo com a legislação.

02.	Projetos complementares

02.01. Caberá à Contratada a elaboração dos projetos complementares que forem necessários (sondagem do solo do terreno, projeto estrutural, de instalações elétrica e hidro-sanitária, telefônica, contra incêndio e outros que sejam necessários). Todos esses projetos deverão obedecer rigorosamente ao projeto arquitetônico e à ABNT, assumindo a contratada todo o ônus pela inobservância do mesmo. Deverão ainda ser submetidos à apreciação do SMPF antes do início das obras.

03.	Serviços Preliminares

03.01. A Contratada utilizará os espaços vazios nos trechos da obra a ser reformada, para guarda de seus materiais, ferramentas, equipamentos, para instalações de escritórios provisórios, etc., cabendo a ela todo o ônus para as devidas adequações;

03.02. A contratada confeccionará, fixará e conservará em local indicado pela fiscalização a placa da obra obedecendo às exigências dos órgãos competentes.

03.03. Durante a realização dos serviços, o canteiro de obras será isolado do exterior por tapumes que deverão ser mantidos em bom estado de conservação e limpeza. Os tapumes terão aproximadamente 2,20 m de altura e serão confeccionados em chapas de madeira compensada com espessura mínima de 6mm, de modo a garantir a segurança, contudo permitindo que as outras áreas permaneçam em funcionamento.

03.04. Deverão ser feitas as demolições necessárias à execução do  projeto, tais como alvenaria, concreto armado, coberta, inclusive fundação, calçamento interno e bancos de concreto, revestimento da calçada, esquadrias, jardim, entre outros, conforme indica o projeto. A empresa deverá estacionar um container no terreno do prédio, em local estabelecido pela fiscalização, durante toda a execução da obra, de forma a garantir a contínua retirada de entulhos. Os entulhos poderão ser também retirados da obra, através de caçambas, desde que sistematicamente, não deixando acúmulo de metralha no ambiente da obra nem na calçada.

04.	Movimento de terra

04.01. A Contratada se obriga a fazer o movimento de terra, tais como corte, aterro, raspagem, de modo a regularizar o terreno de acordo com as cotas indicadas no projeto e pela fiscalização.

04.02. Na área a ser aterrada, somente poderá ser empregado material isento de matéria orgânica que não possa prejudicar a estabilidade do prédio.

05.	Cavas para fundações

05.01. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural. As cavas terão dimensões compatíveis com as fundações a serem usadas, de acordo com o projeto estrutural.

05.02. Se por ocasião da abertura das cavas forem encontrados materiais estranhos à constituição normal do terreno, estes deverão ser removidos, sem ônus adicional ao preço das escavações propriamente ditas. As fundações não poderão apoiar-se sobre solo com matéria orgânica ou estranho a sua constituição, devendo o mesmo ser removido e substituído.

05.03. Deverá ser observado, com rigor, o nivelamento do fundo das valas em cada trecho, conforme o projeto estrutural. No caso de não se tratar de terreno arenoso, o referido nivelamento será executado em areia isenta de material orgânico, em camadas sucessivas não superiores a 0,20m, devidamente molhadas e apiloadas ou por solo-cimento se assim o cálculo estrutural o exigir.

05.04. Deverá ser adotado processo manual na execução das escavações, ficando à custa da contratada à opção por processo mecânico. Será formado estoque de material para reaterro nas proximidades das escavações conservando-se, no entanto, uma distância conveniente a fim de não provocar desmoronamento e deslizamento de material para dentro das cavas, e que também não constitua obstáculo para realização de outros trabalhos. Será de inteira responsabilidade da Contratada a estabilidade do terreno, das estruturas e de outras instalações próximas às escavações. Acontecendo recalque, ruptura ou erosão do solo, a Contratada deverá restabelecer a condição original de todas as peças afetadas, sem ônus para o Contratante.

06.	Fundações/ estrutura em concreto armado

06.01.O concreto a ser utilizado em toda a nova estrutura deverá ter resistência característica igual ou maior que 25 MPa.

06.02. Deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto estrutural e pelas NBR 6118/2003 e NBR 12655/1996, da ABNT. Sob todas as peças que se apoiarem diretamente sobre o terreno, deverá ser empregada uma camada de concreto simples com espessura nunca inferior a 5 cm.

06.03. O traço de concreto a ser empregado deverá ser o indicado pelo autor do projeto, respeitando-se, no entanto, a resistência característica a compressão mínima do concreto, em 25 MPa.

06.04. O projeto estrutural deverá expressar a resistência característica considerada para o solo, a resistência característica do concreto, o traço em peso ou volume do concreto a ser utilizado na obra, o recobrimento mínimo da armadura, de acordo com a norma, além de outras informações e detalhes exigíveis pela ABNT.

06.05. Os procedimentos construtivos serão os habituais, devendo ser utilizados betoneiras e vibradores para o perfeito adensamento do concreto, atentando-se para o fator água/cimento, próximo a 0,6 (máximo).

06.06. Não serão aceitas peças com falhas de concretagem.

06.07. Somente poderá ser iniciado o lançamento do concreto, em qualquer trecho, após a verificação, pela Fiscalização, das ferragens e formas, sem o que o serviço ficará sujeito a demolição, sem ônus para o Tribunal.

06.08. Conforme preceitua a NBR 6118, deverão ser rompidos corpos de prova, cujos relatórios deverão ser apresentados sistematicamente à fiscalização e as correspondentes despesas deverão fazer parte dos custos unitários do concreto.

07.	Muro de arrimo

07.01. Será executado em alvenaria de tijolos cerâmicos, de compressão mecânica, de 1ª qualidade, procedentes das melhores cerâmicas do estado e de conformidade com as especificações fixadas pelas EB-19 e EB-20 da ABNT, assentados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico de 1:8 apresentando juntas não superiores a 1,5 cm.

07.02. Terão largura mínima de uma vez.

07.03. Todas as superfícies da alvenaria do muro deverão ser chapiscadas com argamassa de cimento e areia lavada, traço 1:3 e revestidas com argamassa de cimento e areia média, traço 1:4, espessura mínima de 15 mm.

07.04. A profundidade da fundação do muro de arrimo deverá ser indicada pelo projeto estrutural e não deverá ser menor que 20% (vinte por cento) da altura do muro somados a 20cm (vinte centímetros).

08.	Laje de impermeabilização (contrapiso)

08.01. Toda a área a ser construída diretamente no solo, receberá laje de impermeabilização executada em camada de concreto simples, espessura maior ou igual a 6cm, com traço volumétrico de 1:2:4 (cimento, areia e brita).

08.02. O concreto será bem compactado após o espalhamento. Serão mantidos os desníveis previstos no projeto.

08.03. As lajes da coberta deverão ser maciças ou premoldadas, conforme o caso.

09. Alvenaria

09.01. As alvenarias em tijolo cerâmico indicadas no projeto arquitetônico serão executadas com tijolos cerâmicos de 6(seis) ou 08 (oito) furos (desde que de vedação), nas dimensões de 12x19cm ou 19x19cm, respectivamente, espessura de 9cm, com resistência a compressão mecânica igual ou maior a 3MPa, de 1ª qualidade, conforme características fixadas nas Especificações Brasileiras EB-l9 e EB-20 da ABNT e assentados com argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:8, apresentando juntas não superiores a 1,5cm.

09.01.01. As paredes indicadas no projeto arquitetônico, cuja espessura é de 25cm, deverão ser executadas com tijolo cerâmico furado de 08 (oito) furos, deitado, nas mesmas condições do que foi acima especificado.

09.02. Qualquer desaprumo ou falta de alinhamento entre as diversas fiadas de tijolos será o bastante para a Fiscalização poder determinar sua total ou parcial demolição, sem ônus para o Tribunal.

09.03. Todas as aberturas nas alvenarias serão encimadas por vergas ou vigas de concreto armado com apoio mínimo de 30,00cm de cada lado das mesmas. Para vãos maiores que 2,00 metros as vergas deverão ser submetidas ao engenheiro calculista responsável pela obra sem ônus para o Tribunal.

09.03.01. As aberturas destinadas a janelas deverão receber, além das vergas, contravergas, no nível inferior da abertura, nas mesmas condições acima especificadas para as vergas.

09.04. Nenhum pano de alvenaria deverá ser executada com altura superior a 3,00 metros sem a confecção de uma cinta de amarração de concreto com teor de armadura maior ou igual a 60 kg/m³. Para a perfeita aderência das alvenarias às superfícies de concreto, as mesmas deverão ser amarradas nas laterais com ferro de espera.

09.05. Deverão ser colocadas entre os panos de alvenaria e os pilares barras de aço redondo de 5 mm, distribuídas a fim de garantir uma perfeita ligação entre os dois. As superfícies de concreto em contato com a alvenaria (inclusive as faces inferiores das vigas) deverão ser previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3.

10. Impermeabilização

10.01. Antes da impermeabilização, as áreas deverão ser totalmente limpas, eliminando graxas, lodo areia inerte, folhas, poeira, etc. Deverão também ser consertadas todas as eventuais falhas de seu revestimento, com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

Então, todas as superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser regularizadas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, espessura média de 2 cm, com caimento para os ralos e cantos entre paredes e pisos boleados;

10.02. Deverão ser tomadas as devidas precauções nos acabamentos dos tubos de queda de águas pluviais, formando um “funil” de escoamento, sem comprometer a seção nominal de escoamento da água.

10.03. As calhas deverão ser impermeabilizadas com asfalto elastomérico, no padrão semelhante ao da Vedapren, Denverpren, etc., em 03 (três) demãos, a brocha, de forma cruzada.

Toda a superfície das calhas, inclusive os cantos e saídas de águas pluviais deverão ser reforçados com véu de poliéster, colado na primeira demão do impermeabilizante, conforme recomendam os fabricantes.

As camadas de impermeabilização cobrirão todos os espaços das calhas, inclusive virando, horizontalmente, por baixo da linha de madeira de apoio da coberta, entrando nos ralos existentes, formando um funil, com reforço de tela de poliéster.

A impermeabilização deverão ser protegidas mecanicamente com argamassa no traço 1:4 nunca inferior a 1cm de espessura, com acabamento final liso.

10.04. Os rufos de concreto e o lado interno aparente das platibandas deverão ser impermeabilizados com emulsão acrílica, em 03 (três) demãos, aplicadas a brocha, de forma cruzada.

10.05. A e emulsão asfáltica deverá ser devidamente apoiada e encostada à base, não devendo existir nenhum vazio, principalmente ao longo dos cantos e nos arremates junto a tubulações, nem devem existir perfurações ou outros danos que possam comprometer a impermeabilização. Quando junto a paredes, as mantas devem ser ancoradas em sulcos abertos na mesma, com parte inferior chanfrada, e, posteriormente deve ser recomposto o sulco.

10.06. Deverá ser executado um teste de, no mínimo 72 horas, tamponando-se as saídas das calhas e das lajes, enchendo-as, observando para que seja evitado transbordamento com eventuais incidências de chuva.

Após constatação de nenhuma infiltração, atestada pela fiscalização, deverão as superfícies impermeabilizadas com manta asfáltica ou emulsão asfáltica, ser protegidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, acabamento desempolado, de espessura mínima de 2 cm.

11. Coberta

11.01. Toda a nova cobertura será executada com telhas onduladas de fibrocimento padrão semelhante ao da linha Brasiflex 6mm BRASILIT, seguindo rigorosamente todas as instruções de montagem e transporte elaboradas pelo seu fabricante.

11.02. A inclinação mínima das telhas não poderá ser menor que 10%(dez por cento).

11.03. Todas as placas de telhas deverão ser fixadas com conjuntos de vedação em hastes (de tamanho adequado à necessidade) de alumínio rosqueável, arruela de aço galvanizado e arruela de borracha, fixados com adição de silicone em pasta, de cura normal, entre a arruela de borracha e a telha, em conformidade com as recomendações dos fabricantes.

11.04. As cumeeiras deverão ser do mesmo padrão das telhas, com inclinação adequada ao projeto arquitetônico, fixadas, cada, com o mesmo conjunto de fixação e vedação acima descrito.

11.05. Deverão ser executados em todos os trechos da coberta, rufos em concreto armado, em conformidade com o projeto arquitetônico, com largura útil igual a 30cm e espessura mínima de 5cm, engastados na alvenaria, previamente calculados para suportar o tráfego de pessoas em eventuais serviços de manutenção, cujo concreto deverá ter resistência característica mínima de 25 MPa. Os casos de encontro dos rufos com concreto, as barras da armação dos mesmos deverão ser engastados no concreto existente. Caso as duas distintas peças não sejam concretadas simultaneamente, os rufos deverão, além de ter sua armação ancorada na parede, ser colados com resina epóxi, respeitando-se o tempo em aberto da mesma, conforme recomendações do fabricante.

11.06. O madeiramento de apoio das telhas deverá ser todo novo, em madeira serrada, em maçaranduba, nas bitolas indicadas em projeto arquitetônico, e deverão ser previamente pintadas, em todas as suas superfícies, com imunizante contra cupim, cujo custo deverá ser incluso no do madeiramento. O alinhamento central das cumeeiras será composto por duas linhas de 3”x4”, apoiadas em pontaletes da mesma seção, que descarregarão na laje sob forma de sapata (“chapuz”), em maçaranduba, constituído por tábua, cujas dimensões mínimas serão de 30x30x2 cm. Não serão aceitas peças de madeira empenadas, rachadas ou que apresente quaisquer falhas na sua constituição, inclusive aquelas que apresentarem nós ou nódulos em sua constituição.

11.07. As calhas serão constituídas de alvenaria de tijolo cerâmico, rejuntada com argamassa de cimento e areia, traço 1:6, na laje de concreto, ou, totalmente em concreto armado.

Na alvenaria não deverá haver furos transversais, sendo todos eles obturados com a mesma argamassa do rejuntamento. Deverá ser interna e externamente chapiscada com argamassa de cimento e areia média (traço 1:3), aditivada com resina de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco e revestida com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, aditivada com a mesma resina (traço 1:3, na água de amassamento).

11.08. Toda a coberta existente, com telha cerâmica, tipo canal, deverá ser revisada, substituindo-se todas as telhas que se encontram defeituosas, por outras idênticas, atentando-se, inclusive, para o alinhamento de todas as telhas, deixando-as plenamente alinhadas e com o devido traspasse, para que sejam evitadas infiltrações.

Todo o madeiramento deverá também ser revisado, sendo substituídas todas as peças que se encontram defeituosas.

12. Revestimentos

Todas as superfícies a serem revestidas deverão ser limpas antes do início de qualquer operação de revestimento. Essa limpeza visa eliminar gorduras, graxas, vestígios orgânicos e impurezas que possam provocar futuros desprendimentos.

A areia a ser utilizada no revestimento deverá ser peneirada, expurgando-se materiais deletérios, tais como; vegetação, argila, turfa, madeira, etc.

12.01. Chapisco

Todas as paredes em alvenaria de tijolos e lajes receberão revestimento em chapisco constituído de argamassa de cimento e areia ao traço volumétrico de 1:3, empregando-se areia grossa, em camadas bastante ásperas e homogêneas, recobrindo totalmente as superfícies.

12.02. Massa única

Todas as superfícies chapiscadas receberão revestimento em massa única, executado com argamassa de cimento, cal e areia fina de fingir, no traço volumétrico 1:2:5 com 2,00 cm de espessura média, ambos previamente peneirados e dosados com cimento de forma a se obter uma superfície resistente, sem desagregação e sem trincaduras.

12.02.1. Não será permitida a utilização argamassas que apresentem sinais de endurecimento antes da aplicação. A superfície de base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que possa ser aplicada em espessura uniforme.

12.02.2. As superfícies deverão ser perfeitamente sarrafeadas, desempoladas e emborrachadas, para que se tenha um acabamento de 1ª qualidade, apresentando superfícies planas, cantos e arestas vivos e perfeitos.

12.02.3. O revestimento só poderá ser aplicado quando o chapisco tornar-se tão firme que não possa ser removido com a mão, e decorridas no mínimo 24 horas de sua aplicação.

12.03. Revestimentos cerâmicos

12.03.1.O revestimento cerâmico a ser cortado ou furado, para passagem de canos, torneiras ou outros elementos de instalações, não deverá apresentar quaisquer rachaduras ou emendas, sob pena de ser substituído. Os furos terão diâmetros sempre inferiores às canoplas da torneira e do registro.

12.03.2. O rejuntamento das cerâmicas deverá ser feito com rejunte hidrofugante semiflexível. na cor cinza platina.

12.03.3. A superfície a ser revestida deverá estar pronta no mínimo 10(dez) dias antes do assentamento e não deverá apresentar fissuras, partes ocas ou soltas.

12.03.4. A lavagem final das cerâmicas deve ser feita depois de transcorridos no mínimo 15(dias) da conclusão do rejuntamento, com água pura. Caso persistam incrustações e outras manchas, a superfície deverá ser lavada com solução limpadora industrializada, no padrão semelhante ao da Junta Limpa, respeitando-se as recomendações do fabricante, cujo custo será de total responsabilidade da Contratada.

12.03.5. Nas paredes internas das copas, nas dos banheiros, nas do DML e nas paredes e prateleiras dos arquivos, do piso até o teto, será executado revestimento em azulejo branco, 15x15cm, tipo “A”, na cor branca., sem falhas nem empenos.

12.03.6. Nas paredes externas e em algumas paredes internas será executado revestimento em cerâmica .10 x .10m , sem falhas nem empenos, conforme abaixo:

Cerâmica CRISTAL da ELIZABETH ou similar na cor branca.

Cerâmica LUX da ELIZABETH ou similar na cor petróleo.

12.03.7. Toda cerâmica a ser aplicada em paredes externas deverá ser assentada com argamassa colante industrializada, tipo AC II, no padrão semelhante à da Quartzolit, Portobello, Eliane, Solosantini, Vedacit, Votorantin, etc.

O assentamento da cerâmica deverá ser executado através de argamassa colante do tipo AC II, misturada com água num intervalo máximo de uma hora, desde o início da mistura até a aplicação na parede, sendo respeitados os quinze minutos de repouso para que ocorram as reações dos constituintes sólidos do material, principalmente a passagem dos polímeros orgânicos à dissolução coloidal.

O vencimento do “tempo em aberto” (tempo de espera da argamassa, na superfície da fachada, esperando a colocação da cerâmica) deverá ser de no máximo, em 10 minutos.

A argamassa deverá ser aplicada sobre o tardoz da cerâmica com desempenadeira dentada (8mm x 8mm) ;

A cerâmica deverá ser aplicada a mão, com ligeiro movimento de rotação, com auxílio de martelos de borracha ou base plana de madeira, de modo que a deixe plenamente fixa na argamassa adensada e alinhada com as demais, nos dois sentidos.

12.04. Pedra Cariri

Será executado revestimento com pedra CARIRI, tipo “canjiquinha” (com a espessura das pedras aparente na superfície da parede), nas alvenarias indicadas e nas muretas externas, conforme projeto de arquitetura.  Será exigido um perfeito alinhamento no conjunto de todas as peças assentadas e o assentamento deverá ser no sentido horizontal.

O assentamento da pedra deverá ser executado com argamassa de cimento, areia grossa e saibro, no traço volumétrico de 1:4:1.

13. Mármores e granitos

13.01. Mármore Branco Rajado Serão executadas bancadas, respaldo, divibox, soleira e prateleiras em mármore Branco Rajado polido com bordas bizotadas visando um acabamento perfeito e uniforme. Deverão ser utilizadas peças em mármore de 1ª qualidade, sem falhas nem empenos, fixadas com argamassa colante própria para mármore e granito (ACIII).

13.02. Granito Cinza Andorinha Serão executados balcões, respaldo e montantes polidos, com bordas levemente bisotadas, chumbados nas paredes e com peças coladas entre si, com massa plástica, conforme detalhes. As peças não deverão ter fissuras, falhas superficiais de polimento e deverão ter dimensões uniformes.

14. Granito artificial de alta resistência

14.01. Os pisos, conforme indicação nas plantas, serão revestidos com granito artificial de alta resistência (tipo “durbeton”) na cor cinza claro, aplicado com juntas de plástico, em módulos quadrados de 1,00m x 1,00m, devidamente polidos.

14.01.2. Os rodapés serão também em granito artificial, cor cinza claro, com altura de 8cm, constituídos de peças moldadas ou fundidas no local, executadas com cimento comum e pedras iguais às empregadas nos pisos, na proporção volumétrica de 1:2, exceto nos banheiros, copas, arquivos e no DML em que o revestimento de azulejo vai até o piso.

14.01.3. Os desníveis de piso deverão ser tratados em forma de rampa, com inclinação máxima de 1:20 (0,50%) obedecendo a NBR 9050, e serão também em granito artificial na cor cinza claro.

14.01.4. A regularização para assentamento do granito artificial deverá ser constituída com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, sobre o piso de concreto plenamente “estanhado”, com limpeza completa do substrato, eliminando pó, graxas, óleo e respingos de argamassa a agregados, e aplicação de nata com água e resina acrílica de aderência, no padrão semelhante ao do Bianco, no traço de 1:1:3 (cimento: resina:água).

14.02. Deverá ser recomposto e polido todo o piso granilite existente, que permanecerá após a reforma, deixando-o em perfeitas condições de uso e estética.

14.03. Deverão ser executados batentes de alvenaria e concreto, revestidos de piso de granito artificial em todas as bases de armários indicadas no projeto arquitetônico.

15. Piso em concreto lavado

15.01. No estacionamento de automóveis, a rampa de entrada e as calçadas  deverão ser executados em concreto lavado, de cimento com Fck 25Mpa sobre colchão de areia executado com 5 cm de espessura e com os preenchimentos das juntas após a sua cura com selante a base de asfalto, tudo de acordo com as normas da ABNT. Para o perfeito escoamento das águas, os pisos terão caimentos de no mínimo 0,50% em direção aos ralos ou para linha d’água.

O piso em concreto deverá ser armado positivamente nas duas direções com aço CA-60, diâmetro mínimo de 5 mm, a cada 15cm, podendo ser utilizada tela soldada.

A espessura do piso deverá ser de, no mínimo, 8 cm.

Entre as placas deverá haver barras de transmissão, CA50, diâmetro mínimo de 3/8”, a cada 50cm, ancoradas num lado e soltas de outro, através de uso de graxa.

15.01.2. As vagas devem ser demarcadas no piso concreto com tinta para demarcação de piso, do tipo alquídica, na cor branca, seguindo a indicação das plantas, largura das faixas em 10 cm.

15.02. O piso de concreto existente deverá ser todo recuperado, em decorrência da reforma, deixando-o nas mesmas condições do novo piso.

16. Instalações elétricas

16.01. Serão instalados tantos pontos quantos constarem nos respectivos projetos. Toda a instalação, além de obedecer às normas técnicas e ao projeto, terá de obedecer às exigências da concessionária local de luz e força.

16.02. A instalação telefônica constará de pontos, distribuídos conforme plantas e projetos complementares, seguindo rigorosamente as especificações elaboradas pela Secretaria de Informática do TRT.

Nas caixas de passagem e de força serão utilizadas buchas e arruelas de alumínio de arremate dos eletrodutos.

16.03. Em toda a instalação elétrica, serão utilizados cabos flexíveis com seção mínima de 2,5 mm² de diâmetro sendo azul claro para neutro, verde para terra e preto para fase.

16.04. Os pontos de força para ar condicionado e chuveiro elétrico deverão ser ligados com cabo flexível anti-chama, com seção mínima de 4mm², todos os pontos com circuito independente, protegido, cada, com disjuntor termo-magnético de corrente nominal equivalente para a devida proteção dos cabos.

16.05. Todas as tomadas e pontos de força deverão ser aterrados em sistema com três hastes de cobre, tipo “coperweld”, 5/8”, inclusive conectores de cobre, formando triângulo, com profundidade suficiente a uma adequada resistividade do solo naquele trecho, com implementação, se necessário, de sais e carvão mineral, para melhorar o nível da resistividade.

O sistema de aterramento das tomadas estabilizadas deverá ser independente.

16.06. Nos locais definidos na planta, serão instaladas tomadas elétricas da linha PRATIS da PIAL LEGRAND ou similar, 2P+T .

16.07. As caixas para interruptores e tomadas serão de “4x2” ou de “4x4”, conforme o caso, de PVC. As caixas de embutir nas lajes de forro serão sextavadas, de fundo móvel. As caixas de arandelas em paredes deverão ser do tipo “oitavadas”, em PVC.

16.08. Deverão ser instaladas luminárias de embutir para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em chapa de alumínio anodizado brilhante de alta pureza, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

16.09. Deverão ser instaladas luminárias para embutir fixas na cor branca , lente fosca no centro, alumínio injetado , refletor metalizado, lâmpada fluorescente compacta 1 x 32W – BASE GX 24/Q3, similar a de ref. IL 8132 – CF, da INTERLIGHT, nos locais indicados no projeto arquitetônico.

16.10. Deverão ser instaladas luminárias externas para embutir em parede, na cor preta em alumínio injetado/extrudado, pintura eletrostática poliéster, lâmpada fluorescente compacta D9W – BASE G23-2, grau de proteção Ip 65, ref. IL 3510, da INTERLIGHT ou similar.

16.11. Deverão ser instalados projetores externos de piso  para embutir, na cor preta em alumínio injetado/extrudado, pintura eletrostática poliéster, para lâmpada PAR 30 - 75W - 127/220V - BASE E-27, grau de proteção Ip 65, ref. IL 3505, da INTERLIGHT ou similar.

16.12. Deverão ser instalados projetores externos de piso para embutir, na cor preta em alumínio injetado/extrudado, pintura eletrostática poliéster, para lâmpada PAR 38 - 120W - 127/220V - BASE E-27, grau de proteção Ip 65, ref. IL 3507, da INTERLIGHT ou similar.

16.13. Não será admitida a prática de queima dos eletrodutos na execução de curvas in loco, sendo exigível a utilização adequada das curvas de PVC nos seus diversos ângulos.

16.14. Os interruptores e tomadas serão de embutir, na cor branca, com padrão semelhante à linha PRATIS da PIAL LEGRAND.

16.15. As tomadas de equipamentos deverão ter o cabo terra adequadamente instalado, com bitola maior ou igual aos de fase e neutro.

16.16. Não serão admitidas emendas de cabos dentro dos eletrodutos.

16.17. Instalações de força estabilizada e tubulação lógica - deverão ser executados os pontos de lógica nos locais indicados nos projetos, tudo de acordo com as especificações da Secretaria de Informática em anexo e projeto complementar.

17. Instalações hidro- sanitárias

17.01. Os serviços de instalação hidro-sanitária deverão ser executados de forma a atender rigorosamente o projeto arquitetônico, não se deixando, contudo, de respeitar o respectivo projeto de instalações, de responsabilidade do construtor e todas as normas técnicas e dos fabricantes, que regulamentam a matéria.

17.02. A tubulação para água será em tubos de PVC, com conexões tipo soldável, no padrão semelhante da “Tigre”, sendo que as conexões nos pontos de fixação de torneiras ou qualquer outra peça de acabamento, deverão ser em rosca reforçada com anel de latão. Deverão ser embutidas nas paredes e lajes de forro ou de piso, conforme projeto.

17.03. A tubulação sanitária deverá ser igualmente em tubos de PVC, com dimensões compatíveis com as normas da ABNT.

17.04. Nos WCs, nas copas e no DML deverão ser instalados registros do tipo gaveta, com canopla, no padrão semelhante ao da linha TARGA, C40, com acabamento cromado, da Deca.

17.05. Os sifões dos lavatórios serão do tipo “copo” em latão cromado.

17.06. A nova instalação deverá ser ligada às colunas de esgoto e de água existentes no local, com as devidas adaptações, para que funcionem de forma perfeita, sem apresentar vazamentos e com vazão adequada ao uso dos equipamentos.

17.07. As peças sanitárias e acessórios indicados no projeto arquitetônico constarão de:

- Bacia sanitária branca com caixa de descarga acoplada de acionamento lateral, similar ao AZÁLEA da CELITE ref. 91353 – a bacia e ref. 13570 a caixa, e assento em plástico no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.

- Bacia sanitária branca convencional para banheiros de deficientes padrão semelhante ao da Deca, com válvula de descarga com acabamento anti-vandalismo cromada padrão semelhante ao da HYDRA da DECA, assento em plástico no mesmo padrão do fabricante da bacia sanitária. A bacia deverá ser fixada ao piso através de parafusos de latão cromado e buchas de naylon, sobre manta de borracha, com o devido rejuntamento das extremidades, evitando assim qualquer vazamento.

- Porta-rolo de papel higiênico em plástico ABS na cor branca, para rolos de até 500 m modelo TABARCA ref. AE 41000 da JOFEL ou similar.

- Saboneteira de embutir com acabamento externo em alumínio e interno em plástico ref. 000750-1 da CRISMETAL ou similar.

- Saboneteira para sabonete líquido em plástico ABS na cor branca, cap. 900ml, no padrão semelhante ao de modelo AITANA ref. AC 70000 da JOFEL.

- Toalheiro em plástico ABS e policarbonato branco, no padrão semelhante ao de ref. AH 31000 da JOFEL.

- Chuveiro elétrico completo em plástico branco similar ao QUATRO ESTAÇÕES, blindado.

- Lavatório de parede em louça branca ref. L915 RAVENA da DECA ou similar.

- Torneira de fechamento automático padrão semelhante ao da DECAMATIC da DECA.

- Torneira para lavatório similar a linha MISTY ref. 1193 – MY acabamento cromado da FABRIMAR.

- Espelho cristal bisotado 4mm aparafusado sobre compensado 10mm, sobre placa de EPS, 5mm, com botões cromados.

- Tubos em ferro galvanizado, pintado com uma demão de primer próprio para galvanizados e duas demãos de esmalte sintético semi-brilho na cor grafite para os banheiros de deficientes, com diâmetro de 1 e ½’’.

- As cubas serão de sobrepor redondas em louça branca padrão semelhante ao de ref. L50 da DECA.

- Ducha higiênica com registro da mesma linha usada no lavatório com mangueira cromada, saída independente da FABRIMAR ou similar.

- Box em vidro temperado 10mm de giro com puxador cromado.

- Torneira de pressão para chuveiro da Linha MISTY com acabamento todo cromado da FABRIMAR ou similar.

- Cabide de parede em alumínio natural ref 000817-6 da CRISMETAL.

- Tanque em aço inox ref. 94400/104 da TRAMONTINA ou similar.

- Torneira cromada de parede para cozinha e tanque ref. STANDARD da  DECA ou similar.

- Cuba redonda de embutir em aço inox com diâmetro de .38 m e acabamento fosco, padrão semelhante ao da TRAMONTINA.

- Torneira de parede para jardim cromada da FABRIMAR ou similar.

- Caixas d’água de 1.000l  em polietileno com tampa com travas da BRASILIT

17.08. Todas as louças, ferragens deverão ser previamente submetidos à apreciação da Fiscalização.

17.09. Deverá ser instalado o sistema de sucção e recalque constituído de eletro-bomba (de capacidade predeterminada pelo projeto de instalação) e correspondentes conexões metálicas (ferro galvanizado ou de cobre) ou de PVC, resistente a alta temperatura, tubo e conexões de recalque , de diâmetro mínimo de 25mm (PVC soldável), válvula de sucção de latão e tubo e conexões de sucção em PVC (diâmetro mínimo de 32mm) bóia mecânica de entrada, conjunto de bóias elétricas superior e inferior e todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento do sistema, seguindo rigorosamente as normas da ABNT.

17.10. Os serviços de esgoto dos novos ambientes deverão ser executados com as devidas furações previamente executadas na laje de concreto existente, sendo depois devidamente grauteadas com graute no padrão semelhante ao do “Graute Fácil” da Quartzolit, se aberturas pequenas, ou com concreto estrutural, fck = 25 MPA, se com grandes aberturas, inclusive reforço de barras de ferro, onde necessário. A ferragem da laje não deverá, em nenhuma hipótese, ser seccionada, podendo ser simplesmente afastada para a passagem da nova tubulação.

17.11. Deverão ser instalados drenos para o escoamento da água de condensação dos aparelhos de ar condicionado tipo “split”, ligados às instalações de escoamento de águas pluviais.

17.12. O destino final de esgoto deverá ser devidamente ligado ao sistema final de esgoto, constituído de fossa e sumidouro em alvenaria e concreto armado, de acordo com as normas locais.

17.13. Todas as saídas das calhas deverão ter ralos tipo “hemisférico” ligados a tubos PVC de diâmetro de 100mm, interligados ao sistema de águas pluviais, até o logradouro mais próximo.

Cada lance da calha, por menor que seja, não deverá ter menos que duas saídas de águas pluviais, cujo projeto deverá ser apresentado pela Contratada à fiscalização da obra, antecipadamente, inclusive levando em conta o dimensionamento da seção mínima das calhas, confrontando com aquelas preestabelecidas no projeto arquitetônico, inclusive com a apresentação da memória de cálculo, enfatizando a precipitação de chuva máxima considerada para tal.

18.  Forro de gesso

18.01. Nos ambientes predefinidos pelo projeto arquitetônico, será colocado forro em placas de gesso, com acabamento final liso. As placas deverão ser fixadas com peças atirantadas na laje, com arame galvanizado, secção mínima de 16 AWG, presos em piso aplicados a ar comprimido, devidamente estruturado, de modo a serem evitadas deformações, com acabamento liso, conseguido através de emassamento e pintura com tinta PVA látex, cor branco neve.

18.02. Deverão ser executadas juntas de dilatação em todos os cantos de parede com os tetos, com cantoneiras de gesso de 3x3cm, conforme projeto arquitetônico.

19.  Pintura

Toda e qualquer superfície a ser pintada deverá ser limpa, seca e livre de quaisquer contaminações, tais como graxas, óleos, poeiras, etc. Todas as superfícies receberão, antes das tintas de acabamento, uma demão de tinta de aparelho ou de fundo preparador de superfície, apropriado às características da pintura de acabamento e de fundo. Todas as imperfeições rasas de superfícies revestidas com argamassa devem ser corrigidas com massa corrida. As imperfeições profundas devem ser corrigidas com reboco. Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a demão anterior estiver completamente seca, observando-se um intervalo mínimo de 24 horas ou de acordo com as instruções do fabricante.

19.01. Paredes

19.01.1. As paredes internas e tetos indicados em projeto arquitetônico deverão ser emassadas com massa PVA, pintadas com tinta PVA látex, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve, em tantas demãos quanto necessário para um perfeito acabamento das paredes e tetos. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

Aquelas indicadas pelo projeto, para receber tinta acrílica, ser emassadas com massa PVA, pintadas com uma demão de selador acrílico e pintadas com tinta 100% acrílica acetinada, da CORAL DULUX ou similar, na cor branco neve.

19.01.2. As paredes externas indicadas pelo projeto arquitetônico deverão ser emassadas com massa acrílica, pintadas com uma demão de selador acrílico e pintadas com tinta 100% acrílica acetinada, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX, na cor branco neve. Deverão receber previamente uma demão de líquido selador.

19.02. Grades das portas

Deverão ser pintadas com esmalte sintético acetinado na cor branco neve de padrão semelhante ao da CORAL DULUX, sobre superfície previamente pintadas com uma demão de fundo branco, emassadas com massa a óleo e lixada, em tantas demãos quantas necessárias para se obter um perfeito acabamento. Os alisares para arremate com alvenaria deverão receber o mesmo tratamento.

19.03. Peças em ferro (corrimãos, grades, gradis e mastros)

Todas as peças de ferro, novas ou antigas, existentes no prédio da Vara, inclusive os gradis, os mastros, deverão ser lixadas, limpas de qualquer vestígio de graxa, óleo, pó ou resíduo estranho, e receber uma demão de primer anti-corrosivo no padrão semelhante ao do Metais Coral Dulux, Zarcoral, diluído a 10% com diluente universal ou aguarrás.

Não será permitido o uso em qualquer peça metálica, do chamado “primer de serralheiro”, sendo que constatada a existência desse tipo de material, deve ser ele removido com removedor de tintas e lixado para depois receber o tratamento anti-corrosivo.

Após o tratamento contra ferrugem, as peças deverão ser pintadas à pistola em duas ou mais demãos quantas necessárias em esmalte sintético na cor definida em projeto arquitetônico, no padrão semelhante ao da CORAL DULUX. A pintura não poderá ter manchas ou outros defeitos que comprometam o bom acabamento.

20. Marcenaria

20.01. Balcão e volantes

No local indicado na planta de arquitetura, será instalado balcão com gavetas para teclado de computador e gaveteiros volantes, confeccionados em bloco MDF revestido externamente em laminado postforming texturizado com padrão semelhante ao de ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, com acabamento em postforming, e internamente, nas gavetas e volantes revestidos em laminado plástico brilhante na cor branca, conforme detalhes e especificações do projeto.

20.02..Armários e prateleiras

Serão instalados armários nas copas, banheiros e nos demais locais indicados no projeto, confeccionados em bloco MDF revestido em laminado plástico texturizado na cor Cinza Argila da PERTECH de ref. PP 962 ou similar com acabamento postforming e internamente em laminado plástico brilhante na cor branca, e prateleira em bloco MDF revestido no mesmo laminado e conforme detalhes e especificações do projeto.

21. Bancos de espera: Nos locais indicados no projeto de arquitetura serão construídos bancos em concreto armado revestidos com granito Cinza Andorinha, conforme detalhe.

22. Esquadrias e grades de madeira

As esquadrias deverão ser colocadas por profissionais especializados com ferramentas apropriadas e de acordo com a boa técnica, e somente poderão ser assentadas após a aprovação das amostras apresentadas à Fiscalização.

22.01.Portas em madeira: Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser assentadas portas internas com grades em madeira de lei (Maçaranduba, Sucupira ou similar) pintada com esmalte sintético acetinado na cor BRANCO NEVE e folha em compensado EDAI ou similar revestida com laminado plástico texturizado na cor BRANCO NEVE com detalhe na cor CINZA CLARO nas duas faces. Todas as ferragens inclusas e fechaduras da linha VERT da IMAB ou similar.

22.02 Esquadrias em alumínio e vidro: Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instaladas esquadrias de alumínio anodizado na cor preta. As janelas serão do tipo correr, fixas, ou do tipo maximar da linha SUPREMA sem baguete, com escova, trilho duplo e fecho concha. As portas serão do tipo giro em alumínio e vidro e alumínio e veneziana. Os vidros deverão ter acabamento jateado nos banheiros e deverão ser translúcidos nos demais ambientes, com as espessuras de acordo com as dimensões das janelas estabelecidas pelo construtor obedecendo as Normas Brasileiras NB 226, CB 2 e NBR 7199. Tudo conforme projeto arquitetônico e planta de detalhe.

22.02.2.As esquadrias, bem como fechos, travas, dobradiças, maçanetas, obedecerão ao indicado no projeto. As barras, perfis, e demais componentes de alumínio, não deverão apresentar empenas, defeitos de superfície ou quaisquer falhas, devendo ter

seções que atendam ao coeficiente de resistência.

22.02.3. Após a instalação as esquadrias deverão ser integralmente protegidas contra choques e salpicos de qualquer matéria agressiva tais como cimento, gesso, tinta ácidos etc.

22.02.4. Todas as esquadrias deverão ter contramarco de alumínio adequado a seu vão e plenamente embutidos no revestimento, que deverá ser totalmente estanque em suas ligações.

24.02.5. Todas as esquadrias deverão ser montadas sobre cama uniforme de silicone pastoso de cura acética.

24.02.6. As esquadrias existentes deverão ser revisadas, substituindo-se todos os acessórios que se encontram danificados, deixando-as em perfeitas condições de uso e de estética.

22.03. Painéis e portas em vidro temperado: Nos locais indicados no projeto arquitetônico, deverão ser instaladas portas de giro e painéis fixos em vidro temperado com todas as ferragens, fechaduras e molas incluídas. Os puxadores serão duplos, em tubo de aço inox e as portas terão aplicação de sign, conforme projeto gráfico.

22.04. Gradil e portões de ferro: Nos locais indicados no projeto arquitetônico deverão ser instalados gradil de proteção e portões em ferro de 1 ¼” x 1/4” em módulos de .10 x .10m, com acabamento em pintura com esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX ou similar na cor CINZA ESCURO, com aparelhamento em zarcão, tudo em no mínimo duas demãos, com ferragens e fechaduras de sobrepor para as portas da BRASIL ou similar, conforme projeto e quadro de esquadrias.

23. Letreiro: Na fachada, em local indicado no projeto, deverão ser instalados letreiros

23.1. Letreiro Tipo 1: Letras tipo caixa (tipografia ARIAL BLACK, altura da letra .23m) em ferro emassado com massa plástica e pintado à pistola com esmalte sintético semi-brilho na cor preta após tratamento com “primmer” tudo da CORAL DULUX ou similar, com o nome JUSTIÇA DO TRABALHO. Fixadas com buchas e parafusos embutidos.

23.2. Letreiro Tipo 2: Letras tipo caixa (tipografia TIMES NEW ROMAN BOLD, altura da letra .14m) em aço montadas sobre fundo de ferro (formato .35 x 4.50m) emassado com massa plástica e pintado à pistola com esmalte sintético semi-brilho na cor vermelha tomando como referência a cor do sign BURGUNDY 3342 após tratamento com “primmer” tudo da CORAL DULUX ou similar, com o nome VARA DO TRABALHO DE GOIANA. Fixadas com buchas e parafusos embutidos.

24. Jardim

24.1. Executar jardins nos locais indicadas na planta de arquitetura, com plantio de grama e de plantas ornamentais indicadas, com previsão de plantio de forma que à época da entrega da obra já se encontrem vicejando.

24.2. Deverá ser expressamente garantida pelo contratado a manutenção dos jardins pelo prazo mínimo de 30 dias, após a conclusão da obra.

25. Piso tátil

Nos locais indicados no projeto serão colocadas placas em concreto de piso tátil de alerta na cor amarela obedecendo a NBR 9050.

26. Rampa: Deverá ser construída  rampa para acesso de deficientes, em estrutura de concreto armado sobre fundação de concreto armado e embasamento revestido, com corrimão em tubo de ferro galvanizado com 1 e ½” de diâmetro, pintado com esmalte sintético GRAFITE da CORAL DULUX, ou similar, na cor cinza escuro, conforme projeto e detalhe.

27. Vagas para estacionamento: Deverão ser pintadas as vagas com tinta para demarcação, largura de 10cm, de piso da CORAL DULUX ou similar,  na cor branca, inclusive fazendo a sinalização horizontal da   vaga para deficiente obedecendo a NBR 9050, conforme projeto e detalhe.

28. Entrega da obra

A obra deverá ser entregue completamente limpa, inclusive com o piso e mobiliário sem manchas ou riscos, com todas as instalações funcionando perfeitamente e com a entrega pela Contratada à Fiscalização, dos documentos comprobatórios do CND da obra expedido pelo INSS e do Habite-se, expedido pela Prefeitura local.

29. Planilha orçamentária

Será colocada à disposição dos licitantes uma planilha orçamentária com quantitativos e custos estimativos, cabendo aos mesmos a conferência dos dados constantes no demonstrativo supracitado quando da elaboração de suas propostas, uma vez que eventuais erros ou omissões verificados durante a execução da obra serão de inteira responsabilidade da contratada.

Kátia Carapeba Gibson

Serviço de Manutenção e Planejamento Físico

Gibson Ferreira de Queiroz

Engenheiro do SEFAO/SMPF – CREA 13343 D-PE

Serviço de Manutenção e Planejamento Físico